目  录

山西黑墓碑喷砂雕刻技术方案书

黑色花岗岩 · 开放式喷砂机刻字工艺 · SEO 优化标题版

Shanxi Black Granite Tombstone Sandblasting Engraving Technical Proposal

版本：V1.0

编制日期：2026 年 08 月 28 日

文档类型：施工技术 / 工程报审通用

# 第 0 章  SEO 标题与关键词布局

本方案书面向网络推广与官网发布，采用 SEO 友好型标题体系，便于覆盖「山西黑 + 墓碑 + 喷砂雕刻」相关搜索流量。

## 0.1 标题体系

| 类型 | 标题内容 |
| --- | --- |
| 主标题（SEO 首选） | 山西黑墓碑喷砂雕刻技术方案书-黑色花岗岩刻字工艺详解 |
| 备选标题 1 | 山西黑墓碑喷砂雕刻工艺：开放式喷砂机刻字参数与施工流程 |
| 备选标题 2 | 黑色花岗岩（山西黑）墓碑喷砂刻字技术方案-设备选型与质量控制 |
| 备选标题 3 | 山西黑石材喷砂雕刻全流程：从掩膜贴膜到描金防护的专业方案 |

## 0.2 核心关键词清单

自然分布于正文，密度控制在合理区间（核心词 8–12 次，次要词 5–8 次）：

- 山西黑（核心：黑色花岗岩品种，硬度 6–7）

- 山西黑墓碑喷砂雕刻 / 黑色花岗岩喷砂刻字

- 开放式喷砂机、压入式干喷砂、棕刚玉磨料

- 黑色石材防发白、阴刻、描金填色、石材防护

## 0.3 Meta 标签建议（用于网页发布）

| 标签 | 建议内容 |
| --- | --- |
| Title Tag | 山西黑墓碑喷砂雕刻技术方案书-黑色花岗岩刻字工艺详解_石材雕刻指南 |
| Meta Description | 专业山西黑（黑色花岗岩）墓碑喷砂雕刻技术方案，涵盖开放式喷砂机参数、棕刚玉磨料选型、黑色石材防发白工艺、描金填色与防护全流程，附质量控制与常见故障排除。 |
| 图片 ALT | 山西黑墓碑喷砂刻字成品图、黑色花岗岩喷砂施工实拍、描金前后对比图 |

# 第一章  工程概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 雕刻对象 | 山西黑墓碑主碑板 / 碑座 / 盖板，含姓名、生卒年月、悼词及福字、松鹤等图案 |
| 石材品种 | 山西黑（Black Shanxi / Shanxi Black），属黑色辉绿岩/辉长岩类花岗岩 |
| 石材特性 | 莫氏硬度 6–7，密度 2.9–3.1 g/cm³ 细粒结构、质地均匀、抛光后纯黑发亮 抗风化、耐酸碱，户外耐候性优异（20–50 年） |
| 设备形式 | 开放式移动喷砂机（工件固定、手持喷枪，配除尘回收） |
| 工艺路线 | 掩膜遮蔽 + 高压干式喷砂阴刻 + 描金 / 填色 + 防护 |
| 质量目标 | 字深均匀、笔画锐利、黑色底面不泛白发灰、长期耐候 |

## 1.1 山西黑的工艺特殊性

山西黑为黑色花岗岩，硬度显著高于大理石，因此可采用较高气压与粗粒度磨料（如棕刚玉），雕刻效率高、边缘成型好。但其核心难点在于「防发白」——黑色矿物受冲击后易在槽底形成浅色粉化层，使刻字区域发灰、对比度下降；同时磨料金属碎屑易嵌入黑色石材微孔造成污染。本方案围绕这两个痛点设计参数与流程。

## 1.2 工艺原理

在石材表面贴喷砂保护膜，按碑文矢量图镂空需刻除区域；压入式喷砂机以压缩空气推动棕刚玉/石榴砂，经耐磨喷嘴高速冲击镂空区，逐层剥离石材形成阴字凹槽；未镂空区由掩膜保护。深度由压力、砂目数、喷距、走枪速度与时长共同控制，遵循「先定边后精修、逐遍叠加」原则。

# 第二章  设备与材料配置

## 2.1 开放式喷砂机系统

| 设备 / 部件 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 空压机 | 排气量 ≥ 1.2 m³/min，压力 ≥ 0.8 MPa | 储气罐 ≥ 0.3 m³ |
| 油水分离 | 三级过滤（冷冻干燥），含油 ≤ 0.1 mg/m³ | 露点 ≤ -40℃，防油污污染黑石 |
| 喷砂主机 | 压入式干喷砂机，容积 0.1–0.3 m³ | 带调压阀与远程开关 |
| 喷枪 / 喷嘴 | 碳化硼喷嘴，孔径 φ6–10 mm | 常规 φ6–8，精细 φ4–5 |
| 除尘系统 | 移动式滤筒除尘器，风量 ≥ 2000 m³/h | 排放 ≤ 5 mg/m³ |
| 固定台架 | 可调倾角 0–90°，橡胶缓冲垫 | 防止碑体滑动磕碰 |
| 照明 | 作业面 ≥ 500 lux | 侧光利于观察黑色表面 |

## 2.2 磨料选型（山西黑专用）

| 磨料 | 粒度 | 适用场景 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 棕刚玉（首选） | 60–80 目 | 开槽、深雕（深 2–3 mm） | 莫氏硬度 9，切削力强、效率高 |
| 棕刚玉 / 石榴砂 | 80–100 目 | 常规刻字 | 效率与细腻度平衡 |
| 石榴砂 | 100–150 目 | 小字、修边、浅雕 | 粉尘少、崩边风险低 |
| 石榴砂 | 150–180 目 | 末遍收面（防发白） | 细砂轻扫，消除粉化层 |

禁用：河砂（含泥结块）、玻璃珠（黑色石材切削力不足）、含铁质杂砂（嵌入微孔污染黑色表面）。磨料含水率 ≤ 2%，回收砂须过筛除粉后再用，复用 ≤ 3 次。

## 2.3 掩膜与辅材

| 材料 | 规格 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| PVC 喷砂保护膜 | 厚 0.2–0.5 mm，背胶型 | 主掩膜，耐冲击 ≥ 5 J |
| 橡胶喷砂膜 | 厚 0.3–0.6 mm | 曲面 / 异形雕刻 |
| 美纹纸胶带 | 宽 18–48 mm | 膜边封边加固，防钻砂 |
| 描金 / 填色漆 | 石材专用耐候环氧金漆 | 附着力 ≥ 4B，UV ≥ 7 级 |
| 清洁剂 | 工业酒精 ≥ 95%、丙酮 | 脱脂、除残胶 |
| 渗透防护剂 | 氟硅类石材防护剂 | 六面封闭，降低吸水率 |

# 第三章  工艺参数（山西黑基准）

山西黑硬度高、韧性好，可用较高气压与粗砂快速成型；唯一约束是末遍必须用细砂收面以防发白。总字深常规 1.5–3.0 mm，极限 ≤ 5 mm。

## 3.1 基准参数表

| 参数 | 常规刻字 | 深雕 / 粗体 | 小字 / 修边 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气压 | 0.45–0.55 MPa | 0.55–0.65 MPa | 0.35–0.45 MPa |
| 磨料 | 棕刚玉 80–100 目 | 棕刚玉 60–80 目 | 石榴砂 120–150 目 |
| 喷嘴 | φ6–8 mm | φ8–10 mm | φ4–5 mm |
| 喷距 | 120–180 mm | 100–150 mm | 150–220 mm |
| 角度 | 垂直 / 30° 斜扫 | 垂直 | 45° 修边 |
| 走速 | 100–150 mm/s | 80–120 mm/s | 60–100 mm/s |
| 单遍深度 | 0.5–0.8 mm | 0.8–1.2 mm | 0.3–0.4 mm |
| 遍数 | 2–3 遍 | 3–5 遍 | 1–2 遍 |
| 最终深度 | 1.5–2.5 mm | 3.0–5.0 mm | 0.5–1.0 mm |
| 末遍收面 | 150 目石榴砂轻扫 | 150 目石榴砂轻扫 | 180 目石榴砂轻扫 |

## 3.2 与大理石 / 普通花岗岩的参数差异

| 对比项 | 山西黑（本文） | 普通花岗岩 | 大理石 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬度 | 6–7 | 6–7 | 3–4 |
| 首选磨料 | 棕刚玉 | 棕刚玉 | 石榴砂 / 玻璃珠（禁棕刚玉） |
| 常规气压 | 0.45–0.55 MPa | 0.4–0.6 MPa | 0.15–0.40 MPa |
| 单遍深度 | 0.5–0.8 mm | 0.5–1.0 mm | 0.2–0.5 mm |
| 防发白处理 | 必须末遍细砂收面 | 建议 | 无需（本身浅色） |
| 最大字深 | ≤ 5 mm | ≤ 4–5 mm | ≤ 3.5 mm |

# 第四章  施工流程

图纸确认 → 石材验收 → 清洁干燥 → 贴膜镂空 → 试喷定标 → 正式喷砂 → 撕膜清理 → 描金填色 → 防护 → 包装

## 4.1 图纸确认

- 核对碑文内容、字体（楷/隶/魏碑/行书）、字号、排版，输出 1:1 矢量文件（DXF/AI）。

- 小字（< 15 mm 高）放大确认笔画连通性；客户 / 家属签字留底。

## 4.2 石材验收

- 外观：纯黑均匀、无白线 / 色带、无贯穿裂纹、无崩角（黑色石材色差与裂纹在抛光后极显眼，须严格挑选）。

- 物理指标：密度 ≥ 2.9 g/cm³，吸水率 ≤ 0.3%，干燥抗压 ≥ 150 MPa。

- 碑面平整度 ≤ 0.3 mm/m，刻字面含水率 ≤ 6%。

## 4.3 表面预处理

酒精 / 丙酮擦拭脱蜡脱油 → 晾干 ≥ 15 min（或低温热风吹干 ≤ 60℃）→ 确认完全干燥无残留。山西黑抛光面蜡层较重，务必彻底脱脂，否则掩膜附着力差。

## 4.4 贴膜与镂空

- 保护膜从中心向四周刮平，排除气泡（气泡处喷砂会穿透形成麻点）。

- 膜边用美纹纸压实封边，防止「钻砂」——黑色石材钻砂后形成浅色斑点，极难修复。

- 刻字机按 1:1 矢量图镂空，刀压恰好切透膜层不伤石材；撕去镂空残膜，细小笔画用镊子清理。

## 4.5 试喷定标（关键）

在同料边角料试刻 10×10 cm，检查：① 崩边情况；② 底部平整度；③ 是否发白 / 泛灰。据此固化参数并留样——这是山西黑防发白的第一道控制线。

## 4.6 正式喷砂

- 先 45° 轻扫轮廓「定边」，再垂直入射逐遍加深（先深后浅、分次撕膜）。

- 走枪匀速「之」字形，笔画交叉处适当加快，避免坑洞。

- 每遍结束停机检查深度；末遍换 150–180 目细砂 + 低压（0.2–0.3 MPa）垂直轻扫收面，消除粉化发白层。

- 每 10 min 检查气压、出砂量与膜边；膜边翘起立即停机补胶。

## 4.7 撕膜清理（防发白重点）

- 先关砂阀再关气源；小心撕膜（角度接近 180°）。

- 软毛刷 + 吸尘清粉；严禁高压气直吹（会把细粉 / 金属碎屑压入黑色微孔，造成永久性灰斑）。

- 酒精轻拭残胶；如仍有轻微发白，用 180 目细砂 + 低压干扫或专用石材清洗剂处理。

## 4.8 描金 / 填色

- 喷砂后 24 h 内完成。石材专用金漆 / 彩漆，毛笔逐笔填入，半干时擦除溢出。

- 黑色碑体描金对比强烈、最显庄重；溢出在漆半干时清除，完全固化后易损伤碑面。固化 ≥ 48 h 方可搬运。

## 4.9 防护与包装

- 六面涂刷氟硅防护剂（正面 2 道，其余各 1 道），间隔 30 min；山西黑吸水率低但防护可防后期水斑。

- 固化 ≥ 24 h 后覆保护膜 + 珍珠棉 + 木箱，标注「易碎·向上·防潮」。

# 第五章  质量控制标准

| 检验项目 | 标准要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 内容准确性 | 与原稿 100% 一致，零误差 | 逐字对照确认单 |
| 笔画宽度 | 误差 ≤ ±0.3 mm | 游标卡尺 |
| 字深 | 同字 ≤ 0.3 mm，同版面 ≤ 0.5 mm | 深度尺（0.01 mm） |
| 边缘质量 | 无崩边、无缺口、无锯齿 | 目视 + 10× 放大镜 |
| 槽底色泽 | 纯黑不发白、无灰斑、无金属污染 | 侧光目视（关键项） |
| 碑面保护 | 无砂痕、无残胶、无划伤 | 500 lux 目视 |
| 描金质量 | 饱满均匀、无漏填、无溢出 | 目视 + 指甲刮擦 |

## 5.1 防发白专项要求

- 末遍必须用 150–180 目细砂低压收面。

- 磨料严禁混用、严禁含铁质；回收砂除粉后复用。

- 清理只用吸尘 + 软刷，禁高压气直吹；发现灰斑即时返工。

# 第六章  常见问题与对策

| 问题 | 产生原因 | 纠正措施 |
| --- | --- | --- |
| 槽底发白 / 泛灰 | 砂目过粗、走速过慢、金属碎屑嵌入 | 末遍 180 目细砂低压收面、换洁净磨料、禁高压气吹 |
| 边缘崩口 | 气压过高、砂太粗、膜边未封实 | 降压、换细砂、45° 定边、美纹纸封边 |
| 底部波浪 | 走速不均、气压波动 | 检修空压机稳压阀、匀速走枪、多遍叠加 |
| 钻砂（膜下进砂） | 贴膜有气泡、封边不严 | 重新清洁贴膜、高粘膜 + 美纹纸压实 |
| 小字糊边 | 喷嘴过大、单遍过深 | 换 φ4–5 + 100–150 目 + 45° 轻扫 |
| 描金脱落 | 槽内粉尘未清净、固化不足 | 彻底清粉、保证固化 ≥ 48 h |
| 色差 / 白线显眼 | 石材挑选不严、抛光不一致 | 源头严选、统一抛光工艺 |

# 第七章  安全与环保

## 7.1 人员防护

- 呼吸：开放式喷砂粉尘扩散大，须佩戴供气式头盔或 P100 防尘口罩。

- 眼部护目镜、听力耳塞（空压机 85–95 dB）、连体防尘服 + 橡胶手套 + 防滑鞋，禁化纤衣物。

## 7.2 现场管理

- 2 m 防尘围挡，除尘器先开后关（停机后延时 ≥ 5 min）。

- 空压机每日排水排污，储气罐每周排污；喷嘴磨损 > 15% 即换。

- 现场配洗眼器（距作业点 ≤ 15 m）与急救箱。

## 7.3 环保要求

- 废砂 / 石粉袋装收集，交有资质单位处置，严禁倒入雨水管或土壤。

- 噪声、粉尘符合 GB 16297《大气污染物综合排放标准》及当地要求。

# 第八章  设备维护与保养

| 部件 | 周期 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 空气过滤器 / 油水分离器 | 每日 | 排污、检查滤芯 |
| 喷嘴 | 每班次 | 测孔径，磨损 > 15% 更换 |
| 砂阀 / 调砂器 | 每周 | 清理砂道、检查密封 |
| 软管 | 每月 | 检查磨损、龟裂 |
| 除尘器滤筒 | 压差报警时 | 脉冲反吹或拆洗 / 更换 |
| 空压机 | 按厂家手册 | 换油、换滤芯、检查皮带 |

# 第九章  交付与验收资料

- 碑文确认单（客户签字原件）

- 石材材质证明（山西黑、产地、放射性 A 类报告）

- 石材物理性能检测报告（密度、吸水率、抗压强度）

- 试刻样板（附参数标签：气压 / 砂目 / 遍数 / 字深）

- 成品照片（正 / 侧 / 描金前后对比，≥ 300 dpi）

- 工艺参数记录卡（用于售后追溯）

- 质保书：刻字本体 10 年、描金 2 年、防护 5 年

注：首次批量生产前必须用同料试刻确认参数；实际操作中根据碑体尺寸、字体要求微调。