芝麻黑墓碑喷砂刻字技术方案书

SEO 标题：芝麻黑墓碑喷砂刻字技术方案书-黑色花岗岩刻字工艺详解

（芝麻黑 / 芝麻灰 花岗岩 · 开放式喷砂机 · 阴刻 / 描金）

工艺技术文件 · 工程报审 / 车间作业通用

编制单位：石材雕刻工艺部

文件编号：JS-PS-ZMH-2026

版本 / 日期：V1.0 / 2026 年 08 月 29 日

# 目录

# 第 0 章  SEO 标题与关键词布局

本方案书面向网络推广与官网发布，主标题已按搜索引擎优化规则设计，核心关键词自然融入正文，提升「芝麻黑墓碑」「喷砂刻字」等搜索词下的收录与排名。

## 0.1  标题方案

| 类型 | 标题内容 |
| --- | --- |
| 主标题（SEO 首选） | 芝麻黑墓碑喷砂刻字技术方案书-黑色花岗岩刻字工艺详解 |
| 备选标题 1 | 芝麻黑花岗岩墓碑喷砂刻字工艺：开放式喷砂机操作全指南 |
| 备选标题 2 | 芝麻黑墓碑刻字教程-花岗岩喷砂雕刻参数与流程详解 |
| 备选标题 3 | 黑色花岗岩（芝麻黑）喷砂刻字施工方案-石材雕刻技术手册 |

表 0-1  SEO 标题方案

## 0.2  核心关键词清单

芝麻黑墓碑、芝麻黑花岗岩、喷砂刻字、石材刻字工艺、开放式喷砂机、黑色花岗岩雕刻、阴刻描金、花岗岩墓碑防护。

SEO 写作提示：核心词「芝麻黑喷砂刻字」正文出现 8–12 次，「芝麻黑花岗岩」6–8 次，「开放式喷砂机」5–7 次；关键词密度自然，避免堆砌。

## 0.3  Meta 标签建议

- Title Tag：芝麻黑墓碑喷砂刻字技术方案书-黑色花岗岩刻字工艺详解_石材雕刻指南

- Meta Description：专业芝麻黑花岗岩墓碑喷砂刻字技术方案，涵盖开放式喷砂机参数、磨料选型、刻字全流程与防灰雾工艺。适用于芝麻黑/芝麻灰等黑色花岗岩，附常见故障排除与质量控制标准。

- 图片 ALT：芝麻黑墓碑喷砂刻字成品图、开放式喷砂机刻字操作实拍、芝麻黑刻字防灰雾收面对比图。

# 第 1 章  工程概况

## 1.1  项目概述

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工艺对象 | 芝麻黑 / 芝麻灰花岗岩墓碑（主碑板、碑座、盖板）的文字、图案阴刻 |
| 石材属性 | 深色花岗岩，黑色基底 + 白色/浅灰星点（石英、长石斑晶） |
| 工艺方法 | 掩膜遮蔽 + 干式喷砂阴刻 + 描金 / 填色 |
| 设备形式 | 开放式移动喷砂机（工件固定，手持喷枪作业） |
| 质量目标 | 笔画清晰、边缘整齐、无崩边、槽底纯黑无灰雾、长期耐候 |

表 1-1  芝麻黑墓碑喷砂刻字项目概述

## 1.2  芝麻黑材质特点（差异化要点）

芝麻黑属深色花岗岩（石英 + 钾长石 + 黑云母），硬度 6–7，整体性能接近山西黑/蒙古黑，但其显著特征是黑色基底上均匀分布白色/浅灰色星点（俗称「芝麻点」）。这一特征决定了喷砂工艺的三点特殊性：

- 星点区更易爆裂：白色长石斑晶较脆，粗砂高压下易「掉点」形成麻面，需控制单遍切削量。

- 灰雾风险高于纯黑石材：深色基质被冲击粉化后，与浅色星点混合形成「雾蒙蒙」的灰调，对比度下降，因此收面工艺不可省略。

- 批次色差需预判：不同矿口的芝麻黑黑度差异大（浅芝麻灰 ↔ 深芝麻黑），试喷定标必须同料进行，不可跨批次套用参数。

## 1.3  核心难点

| 难点 | 说明与对策方向 |
| --- | --- |
| 防灰雾 / 发灰 | 深色基质粉化 + 星点暴露 → 细砂收面 + 低压快扫（见 3.2 节） |
| 防星点崩落 | 长石斑晶脆 → 中等粒度、多遍叠加，避免单遍深挖 |
| 对比度保障 | 刻字区与碑面需形成明显反差 → 末遍玻璃珠收光提黑 |
| 描金附着力 | 花岗岩致密、槽底粉化层影响粘接 → 清粉彻底 + 专用底漆 |

表 1-2  芝麻黑喷砂核心难点

## 1.4  工艺原理

在石材表面贴喷砂保护膜，按碑文矢量图镂空需刻除区域；压入式喷砂机以压缩空气推动磨料（棕刚玉/石榴砂），经耐磨喷嘴高速冲击镂空区，逐层剥离石材形成阴字凹槽；未镂空区由掩膜保护。深度由压力、砂目数、喷距、走枪速度与时长共同控制。芝麻黑遵循「中压、中细砂、多遍叠加」原则，兼顾效率与防灰雾。

# 第 2 章  设备与材料配置

## 2.1  开放式喷砂机系统

| 设备 / 部件 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 空压机 | 排气量 ≥ 1.2 m³/min，压力 ≥ 0.8 MPa，配储气罐 + 冷冻干燥 + 三级油水分离 |
| 喷砂主机 | 压入式干喷砂机，容积 0.1–0.3 m³，带调压阀与远程开关 |
| 喷枪 / 喷嘴 | 碳化硼喷嘴，孔径 φ4–8 mm（常规 φ5–6，细节 φ4–5） |
| 软管 | 内径 ≥ 25 mm 耐磨橡胶管，长度 ≤ 10 m（控制压降） |
| 集尘系统 | 移动式滤筒除尘器，风量 ≥ 2000 m³/h，排放 ≤ 5 mg/m³ |
| 固定台架 | 可调倾角 0–90°，橡胶缓冲垫，防碑体滑动 |

表 2-1  开放式喷砂机系统配置

## 2.2  磨料选型

芝麻黑硬度高，可选用棕刚玉等高效磨料，但受星点崩落限制，粒度不宜过粗：

| 磨料 | 粒度 | 适用阶段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 棕刚玉 | 60–80 目 | 粗雕开槽 | 效率高，仅用于大面积深雕 |
| 石榴砂（推荐） | 100–150 目 | 常规刻字 / 精修 | 切削适中，星点崩落风险低 |
| 石榴砂 / 玻璃珠 | 150–180 目 | 收面 | 末遍必用，消除灰雾、提黑 |
| 玻璃珠 | 100–120 目 | 浅雕 / 描金底 | 球形冲击，最不易崩点 |

表 2-2  芝麻黑磨料选型

严禁使用：河砂（含泥结块）、金属丸（污染石材、易生锈）、玻璃碎料（成分不均）。回收砂需过筛除粉，复用 ≤ 3 次。

## 2.3  掩膜与辅材

| 材料 | 规格 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| PVC 喷砂保护膜 | 厚 0.2–0.5 mm，背胶型 | 主掩膜，耐冲击 ≥ 3 J |
| 美纹纸胶带 | 宽 18–48 mm | 膜边封边，防钻砂 |
| 石材专用彩漆 | 改性环氧 / 聚氨酯 | 描金 / 填色，附着力 ≥ 4B |
| 工业酒精 / 丙酮 | ≥ 95% | 脱脂、除残胶 |
| 氟硅防护剂 | 渗透型 | 六面封闭，降低吸水率 |

表 2-3  掩膜与辅材

# 第 3 章  工艺参数

## 3.1  基准参数表

| 参数 | 常规字(≥30mm) | 精细小字(10–30mm) | 深雕(≥80mm) | 收面（必做） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气压 | 0.40–0.55 MPa | 0.25–0.40 MPa | 0.50–0.65 MPa | 0.20–0.30 MPa |
| 磨料 | 石榴砂 100–120目 | 石榴砂 150–180目 | 棕刚玉 60–80目 | 玻璃珠/石榴砂 150–180目 |
| 喷嘴 | φ5–6 mm | φ4–5 mm | φ6–8 mm | φ4–5 mm |
| 喷距 | 100–160 mm | 120–180 mm | 80–140 mm | 120–180 mm |
| 角度 | 垂直 / 30°斜扫 | 45°轻扫 | 垂直 | 45°快扫 |
| 走速 | 120–160 mm/s | 80–120 mm/s | 80–120 mm/s | 150–220 mm/s |
| 单遍深度 | 0.4–0.6 mm | 0.2–0.3 mm | 0.8–1.2 mm | ≤ 0.1 mm |
| 遍数 | 2–3 遍 | 1–2 遍 | 3–5 遍 | 1 遍 |
| 最终深度 | 1.0–1.5 mm | 0.5–1.0 mm | 2.5–4.0 mm | 表面修整 |

表 3-1  芝麻黑喷砂基准参数表

红线：常规刻字气压 ≤ 0.65 MPa，总深度 ≤ 4.0 mm；星点密集区气压下调 10–15%，防止掉点麻面。

## 3.2  防灰雾三阶段控制表（芝麻黑专项）

芝麻黑刻字成败的关键在于「收面」——粗雕/精修留下的粉化层若不清除，干燥后会呈现灰雾状，严重削弱刻字与碑面的对比度。因此必须严格执行三阶段工艺：

| 阶段 | 气压 | 磨料 | 走速 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 粗雕开槽 | 0.50–0.65 MPa | 棕刚玉 60–80目 | 100–140 mm/s | 快速建立深度与轮廓 |
| ② 精修成形 | 0.35–0.50 MPa | 石榴砂 120–150目 | 120–160 mm/s | 修整笔画、控制星点崩落 |
| ③ 收面提黑 | 0.20–0.30 MPa | 玻璃珠/石榴砂 150–180目 | 150–220 mm/s | 削除粉化层、恢复纯黑、增对比 |

表 3-2  芝麻黑防灰雾三阶段控制表

阶段③为芝麻黑（含星点花岗岩）必做工序，不可省略；末遍走速要快、砂要细、压要低，仅做表面轻微切削。

## 3.3  相近黑色石材参数对比

| 对比项 | 芝麻黑 | 山西黑 | 蒙古黑 | 中国黑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基底特征 | 黑底+白星点 | 纯黑细密 | 黑而均匀 | 黑、颗粒略粗 |
| 硬度 | 6–7 | 6–7 | 6–7 | 6–7 |
| 磨料策略 | 中细砂为主 | 可用棕刚玉 | 棕刚玉+收面 | 棕刚玉粗+收面 |
| 发灰风险 | 中-高（星点混合） | 中 | 中 | 中 |
| 收面要求 | 必做（关键） | 必做 | 必做 | 必做 |
| 描金对比度 | 高（黑底衬金） | 极高 | 高 | 高 |

表 3-3  相近黑色石材参数对比（发灰风险与收面要求凸显芝麻黑特殊性）

# 第 4 章  施工流程

流程：图纸确认 → 石材检查 → 清洁干燥 → 贴膜镂空 → 试喷定标 → 正式喷砂（三阶段）→ 撕膜清理 → 描金填色 → 防护包装。

## 4.1  图纸确认与石材检查

- 核对碑文内容、字体、字号、排版，输出 1:1 矢量文件（DXF/AI），客户签字留底。

- 透光/敲击检查无暗裂、无贯穿裂纹；平整度 ≤ 0.3 mm/m；含水率 ≤ 8%；同批次黑度一致。

## 4.2  清洁、贴膜与镂空

- 酒精/丙酮擦拭脱脂 → 晾干 ≥ 15 min，确保完全干燥。

- 贴 PVC 保护膜，从中心向四周刮平排气泡；膜边用美纹纸压实封边（防钻砂）。

- 刻字机按 1:1 矢量图镂空，刀压恰好切透膜层不伤石材；撕去文字区残膜。

## 4.3  试喷定标（同料必做）

在碑体非关键区域或同料边角料试刻 10×10 cm，模拟实际字体，检查：① 星点是否掉点、麻面；② 槽底灰雾程度；③ 边缘清晰度。据此固化参数并留样。

## 4.4  正式喷砂（三阶段操作）

- 阶段①粗雕：较高压 + 粗砂，快速扫出轮廓与最大深度，建立层次框架。

- 阶段②精修：中压 + 石榴砂，匀速走枪修整笔画，星点密集区降压、加快走速。

- 阶段③收面：低压 + 150–180 目细砂/玻璃珠快扫全部刻字区，削除粉化层、提黑增对比。

- 过程每 10 min 检查气压、出砂量与膜边；交叉笔画处加快走速，避免过深成坑。

## 4.5  黑色石材专项清理

严禁高压气枪直吹槽底！花岗岩致密、微孔细小，高压气会把细粉压入微孔形成永久灰斑。正确做法：软毛刷 + 吸尘器清粉 → 酒精棉轻拭 → 晾干。

## 4.6  描金 / 填色与防护

- 喷砂后 24 h 内描金：石材专用金漆 + 配套底漆，毛笔逐笔填入，半干擦除溢出。

- 六面涂刷氟硅防护剂（正面 2 道，其余 1 道），固化 ≥ 24 h 后包装发货。

# 第 5 章  质量控制标准

| 检验项目 | 标准要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 内容准确性 | 与原稿 100% 一致，零误差 | 逐字对照确认单 |
| 笔画宽度 | 误差 ≤ ±0.3 mm | 游标卡尺 |
| 字深均匀 | 同字深差 ≤ 0.3 mm，版面 ≤ 0.8 mm | 深度尺（0.01 mm） |
| 边缘质量 | 无崩边、无掉点、无锯齿 | 目视 + 10× 放大镜 |
| 槽底色度（专项） | 无发灰、无灰雾，纯黑均匀；强光侧照无明显灰斑 | 侧光目视 / 色差仪 |
| 描金饱满度 | 饱满均匀、无漏填、无溢出、无气泡 | 目视 + 指甲刮擦 |
| 碑面保护 | 非刻字区无砂痕、无残胶、无划伤 | 500 lux 照明目视 |

表 5-1  芝麻黑刻字质量控制标准（「槽底色度」为防灰雾专项验收项）

# 第 6 章  常见问题与对策

| 问题 | 产生原因 | 纠正措施 |
| --- | --- | --- |
| 槽底发灰/灰雾 | 粉化层未清除、砂目过粗 | 末遍 150–180 目细砂/玻璃珠低压快扫收面 |
| 星点掉点/麻面 | 砂过粗、压过高、单遍过深 | 换 120–150 目、降压、多遍叠加 |
| 边缘崩口 | 垂直猛打、膜边未封实 | 先 45° 定边、美纹纸封边、降压 |
| 对比度不足 | 收面不到位、清粉不净 | 强化阶段③ + 酒精彻底清粉 |
| 描金脱落 | 槽底粉化层影响粘接 | 清粉彻底 + 专用底漆 + 保证固化 |
| 深度不均 | 碑面不平、走速不稳 | 校平台面、匀速走枪、检查稳压阀 |

表 6-1  芝麻黑喷砂常见问题与对策

# 第 7 章  安全与环保

- 呼吸防护：开放式喷砂粉尘扩散大，必须佩戴供气式头盔或 P100 防尘口罩。

- 听力/眼部：耳塞（空压机 85–95 dB）+ 护目镜；身体穿连体防尘服 + 橡胶手套，禁化纤。

- 现场：2 m 防尘围挡，除尘器先开后关（停机后延时 ≥ 5 min）。

- 设备：储气罐每日排污、安全阀定期校验；喷嘴磨损 > 15% 即换。

- 环保：废砂/石粉袋装收集，交有资质单位处置，严禁排入雨水或土壤；符合 GB 16297。

# 第 8 章  设备维护与保养

| 部件 | 维护周期 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 油水分离器 / 过滤器 | 每日 | 排污、检查滤芯 |
| 喷嘴 | 每班次 | 测孔径，磨损 > 15% 更换 |
| 砂阀 / 调砂器 | 每周 | 清理砂道、检查密封件 |
| 软管 | 每月 | 检查磨损、龟裂 |
| 除尘器滤筒 | 压差报警时 | 脉冲反吹或拆洗/更换 |
| 空压机 | 按厂家手册 | 换油、换滤芯、检查皮带 |

表 8-1  设备维护保养周期表

# 第 9 章  交付与验收资料

- 碑文确认单（客户签字原件）。

- 石材材质证明（品种、产地、放射性 A 类报告）。

- 石材物理性能检测报告（密度、吸水率、抗压强度）。

- 试喷样板（附参数标签：气压/砂目/遍数/字深）。

- 成品照片（正面、侧光、填色前后对比，≥ 300 dpi）。

- 工艺参数记录卡（用于售后追溯）。

- 质保书：刻字本体 10 年，填色/描金 2 年，石材防护 5 年。

结论：芝麻黑墓碑喷砂刻字的核心在于「控制星点崩落 + 消除灰雾恢复黑底」。通过中细砂多遍叠加的开采式切削，并严格执行「粗雕→精修→收面」三阶段工艺，尤其以 150–180 目细砂/玻璃珠末遍快扫收面，可确保刻字区纯黑锐利、描金对比鲜明、长期耐候。首次批量生产前必须用同料试刻确认参数。